模拟5

(一)选择题

1、自动埋弧焊在其他焊接工艺参数不变时，焊丝直径越大，则______。

A．熔深越小    B．强度越高

C．塑性越好    D．效率越高

2、焊前预热的主要目的是______。

A．防止产生偏析    B．防止夹渣

C．减少淬硬倾向    D．防止产生裂纹

3、计算钢材碳当量时，应该取钢材化学成分______。

A．最大名义值    B．平均值

C．下限值    D．上限值

4、对于焊接熔池结晶来讲______晶核起着主要作用。

A．自发    B．非自发

C．柱状晶    D．等轴晶

5、在电极材料、气体介质和弧长一定的情况下，电弧稳定燃烧时，焊接电流与电弧电压变化的关系称为______。

A．电弧的静特性    B．弧焊电源的外特性

C．电弧的内特性    D．弧焊电源的动特性

6、CO2气体保护焊焊接厚板工件时，熔滴过渡的形式应采用______。

A．喷射过渡    B．射流过渡

C．短路过渡    D．颗粒过渡

7、物体内部______称为应力。

A．所受的力

B．单位截面面积上所受的力

C．物体内部存在的应力

D．焊接应力

8、角变形产生的原因______。

A．焊缝横向收缩

B．焊缝的纵向收缩和横向收缩

C．焊缝纵向收缩

D．焊缝横向收缩在厚度方向上分布不均匀

9、耐热钢σ相本身硬度达HRC______以上，而且多半分布在晶界，不但降低塑性和韧性，而且还增大晶间腐蚀倾向。

A．48    B．58    C．68    D．78

10、18-8钢σ相稳定存在的上限温度在______左右。

A．500℃    B．600℃    C．700℃    D．750℃

11、在25-20钢焊缝中，硫化物主要呈______，而磷化物则呈膜状分布于晶界。

A．球状    B．片状    C．链状    D．絮状

12、液化裂纹产生倾向主要和Mn/S比有关，含碳量越高，要求的Mn/S比也越高；当含碳量不超过0.2%，Mn/S比大于30时，液化裂纹的敏感性______。

A．较高    B．高    C．较小    D．无变化

13、工艺因素对液化裂纹的形成起着很大的作用，线能量越大，液化裂纹产生的倾向______。

A．越小    B．越大    C．小    D．为零

14、在焊缝金属中，把能够进行自由扩散运动的氢叫做______。

A．残余氢   B．固溶氢   C．扩散氢  D．原子氢

15、低碳低合金钢焊接接头，采用低强匹配焊缝可以降低______温度而不致引起冷裂纹。

A．回火    B．后热    C．预热    D．正火

16、采用______焊条焊接某些淬硬倾向较大的低、中合金高强钢，能很好的避免冷裂纹。

A．马氏体    B．奥氏体    C．铁素体   D．贝氏体

17、灰铸铁冷焊时，常用锤击焊缝的方法，其主要目的是______。

A．减少变形    B．防止热裂纹

C．防止冷裂纹    D．防止热应力裂纹

18、钛合金钢焊接，冷裂纹主要产生部位为______。

A．焊缝    B．熔线    C．热影响区   D．母材

19、无损检证人员最后等级最高的是______。

A．Ⅰ级    B．Ⅱ级    C．Ⅲ级    D．Ⅳ

20、碳钢焊条E4303，型号中数字0表示______。

A．焊接位置    B．电流种类

C．药皮类型    D．屈服强度

21、手工钨极氩弧焊电流种类和极性为______。

A．直流反接    B．直流正接

C．交流正接    D．交流反接

22、E5015焊条烘干时，合理的烘干工艺为______。

A．125℃/2h    B．250℃/1h

C．300℃/1h    D．350℃/1h

23、Ⅰ级焊缝射线探伤制定合格时，下列哪种缺陷允许存在______。

A．裂纹    B．未焊透

C．气孔    D．条状热渣

24、当环境湿度大于______且无保护措施时，严禁施焊。

A．60%    B．70%    C．80%    D．90%

25、下列情况改变时，须重新进行工艺评定的是______。

A．CO2气体保护焊变为手工电弧焊

B．焊丝直径φ3.2变为φ4.0

C．熔透焊改为非熔透焊

D．平焊变为立焊

26、Q235和Q345焊接时，优先采用下列哪种焊条______。

A．E4303    B．FA315    C．E5015   D．E7015

27、做焊接接头处硬度试验时，不得少于______试样。

A．2个    B．3个    C．4个   D．5个

28、疲劳实验时，要求式样不得少于______。

A．3个    B．4个    C．5个    D．6个

29、在特别重要的结构中，如高压容器、管道等，除要求不允许有未焊透裂纹外，还不允许有______存在。

A．气孔    B．夹渣    C．咬肉    D．满溢

30、狭而深的焊缝，焊缝中最容易产生______缺陷。

A．咬肉    B．满溢

C．气孔   D．条状夹杂物

31、按钢的组织不同，常把钢中含碳______的钢称“共析钢”，该值以下的钢称“亚共析钢”，以上的钢称“过共析钢”。

A．0.4%    B．0.8%    C．1.2%   D．1.6%

32、含碳量在______以下称为钢。

A．0.8%    B．2.0%    C．4.3%    D．6.67%

33、含碳量大于______的部分都称为生铁。

A．0.8%    B．1.2%    C．2.0%   D．1.6%

34、当焊接材料与母材的化学成分基本相近且熔池保护良好时。熔合比对焊缝和______的性能没有明显影响。

A．熔合区    B．过热区

C．正火区    D．再结晶区

35、当焊接速度一定，电弧电压不变的情况下，可通过______来改变线能量的大小范围。

A．焊条直径    B．焊接电流

C．提高空载电压   D．电极材料

36、熔滴能过渡到熔池中去主要靠______力。(指仰焊、立焊位置)

A．滴重力    B．电磁收缩力

C．等离子流力    D．斑点压力

37、下面哪些元素可以提高焊缝的塑性和韧性______。

A．C    B．Mn    C．G   D．Ti

38、焊接结构变形有很多种，其中______对焊接结构影响最大。

A．纵向和横向的坡度    B．弯曲变形

C．角变形    D．波浪变形

39、弯曲试验有三种，其中______易于发现焊缝根部缺陷。

A．正弯    B．侧弯    C．面弯    D．背弯

40、水压试验时，需装两只表，一般要求表的量程为试验压力的______倍。

A．1倍    B．2倍    C．3倍    D．4倍

41、焊完处，检查焊缝组织为珠光体，其含碳量应为______。

A．0.4%    B．0.3%    C．0.8%    D．0.16%

42、中碳钢焊接时，一般情况下需预热______℃。

A．150～250℃    B．250～350℃

C．250～400℃    D．250～450℃

43、铜的线膨胀系数比低碳钢大______所以焊后易变形。

A．3%    B．5%    C．7%    D．10%

44、熔化焊熔池是在______状态下结晶。

A．运动状态    B．静止状态

C．热状态    D．冷却状态

45、焊接材料的合金成分或杂质多，焊缝冷却缓慢时易产生______。

A．显微偏析    B．区域偏析   C．层状偏析   D．夹杂物

46、对于淬硬倾向较大钢种，因焊前没做______处理，所以不适合多层焊。

A．退火    B．回火    C．正火    D．预热

47、焊接热循环对热影响区中的______区影响最大。

A．过热区    B．正压区

C．部分相变区    D．再结晶区

48、控制______可降低冷却速度、促使焊接区氢的逸出，有利于防止裂纹的产生。

A．预热温度    B．焊接电流

C．焊接速度    D．层间温度

49、焊缝线能量大时，焊缝金属的______就差。

A．抗拉强度   B．冲击韧性    C．屈服强度   D．硬度

50、通常情况下，U型坡口的熔合比比V型坡口______。

A．大    B．小

C．相等    D．大、小都有可能

答案:

(一)选择题

1、A 　 　 2、C 　 　 3、D 　 　 4、B 　 　 5、A 　 　 6、D 　 　 7、B 　 　 8、D 　 　 9、C 　 　 10、C 　 　 11、A 　 　 12、C 　 　 13、B 　 　 14、C 　 　 15、C 　 　 16、B 　 　 17、D 　 　 18、C 　 　 19、C 　 　 20、A 　 　 21、A 　 　 22、D 　 　 23、C 　 　 24、D 　 　 25、C 　 　 26、A 　 　 27、B 　 　 28、D 　 　 29、C 　 　 30、D 　 　 31、B 　 　 32、B 　 　 33、C 　 　 34、A 　 　 35、B 　 　 36、C 　 　 37、D 　 　 38、C 　 　 39、D 　 　 40、B 　 　 41、C 　 　 42、A 　 　 43、B 　 　 44、A 　 　 45、B 　 　 46、D 　 　 47、C 　 　 48、D 　 　 49、B 　 　 50、B