模拟8

简答题

1、怎样调配涂料的颜色?

2、金、银粉涂料如何调配?

3、怎样调配水色、酒色和木器腻子?

4、对建筑涂装一般有哪些基本要求?

5、如何处理涂装基层?各种有问题的涂装基层应怎样处理?

6、木器涂装前需要进行哪些处理?

7、建筑装饰涂装施工有哪些涂刷要点?

8、建筑涂料有哪些涂装方法?

9、多彩花纹涂料如何施工?

10、高档乳胶漆如何施工?

11、如何批刮墙面腻子?

12、乳胶漆及其他水性薄质涂料易产生哪些施工质量问题?如何防治?

13、怎样涂装仿瓷涂料?

14、如何涂装砂壁状建筑涂料?

15、怎样施工水性丙烯酸酯防水涂料?

16、木材表面涂装溶剂型涂料(色漆、清漆)有哪些基本工序?

17、溶剂型墙面涂料是如何涂装的?

18、怎样对水泥地面施涂溶剂型地面涂料?

19、怎样进行双组分聚氨酯、环氧树脂等涂料的地面涂装?

20、怎样用色漆涂装木地板?

21、怎样用清漆涂装木地板?

22、如何用聚酯漆涂装家具?

23、如何用聚氨酯漆涂装家具?

24、如何涂装彩色家具?

25、如何涂装镶色家具?

答案:

简答题

1、(1)涂料调色注意点

1)只有同类涂料才能用来相互调色，否则会产生沉淀。

2)调色时宜在阳光充足的情况下进行，否则会找色不准，甚至配错。

3)在调配浅色涂料时应在加完催干剂以后再进行，因为催干剂本身带有颜色。

4)调色前应确定好标准的色板或色卡。应先以小样称量调试，试好后再进行大量调配。

5)调色顺序应按深色漆加入浅色漆，次色、副色漆加到主色漆中的顺序进行。

6)调色时应注意，漆色湿时颜色较浅，随着漆膜的干燥会变深；而水溶性涂料和水性粉在调色时则相反，湿时显深，干时显浅。

(2)涂料调色方法对于一些颜色浅淡的家用涂料，例如墙面涂料或者某些家具涂料等，可以直接用白色涂料来调配，方法是将色浆按一定的量往涂料中边加边搅拌，慢加快搅，待涂料达到或接近所要求的颜色即可。除了用白色涂料加色浆调配复色涂料外，也可以用不同颜色的涂料来调配所需要的颜色。以常用的涂料为例，调配时先根据样板颜色要求调配小样，再对照样板，确定内含几种颜色的复色漆，然后将这几种颜色漆分别装入罐中，称其毛重，配色完成后再称一次，这两次称量之差，就是参加配色的各种色漆的量，作为调配大样的参考。 　 　 2、金粉是由锌铜合金制成的鳞片粉末，银粉是鳞片状的铝粉。金粉与银粉相比，比重大而遮盖力差，反射光和耐热能力也不强，故金粉常与银粉配合使用，才能取得较好的装饰效果。金粉漆的配合比一般为：金粉:油性清漆:松香水=35%:61%:4%；银粉漆的配合比一般为：银粉:油性清漆:松香水=30%:65%:5%。 　 　 3、水色是用水与黄纳粉配制成的有颜色溶液。不同水色所用原料不同。表3.7-1中列出了常用水色的配方。

| 表3.7-1常用水色配方(质量比) |
| --- |
| 原料 | 浅柚木色 | 柚木包 | 深柚木色 | 黄纳色 | 荔枝色 | 栗子色 | 深红木色 | 黑纳色 | 古铜色 |
| 黄纳粉 黑纳粉 黑墨汁 沸水 | 3.42 1.88 94.3 | 3.82 1.88 94.3 | 2.32 4.74 92.94 | 15.74 5.62 78.64 | 6.6 1.2 3.4 88 8 | 12.5 0.5 24 63 | 0.68 13.32 20 66 | 19 81 | 5 — 15 80 |

酒色是将一些碱性染料或醇溶性染料溶解于酒精(乙醇)或虫胶漆液中的有颜色溶液，其优点是色彩鲜艳、渗透性好，不会引起木材的膨胀等。缺点是干燥快，不易操作而产生颜色不匀。酒色的配制是将染料溶解于工业酒精(乙醇)中加入适量虫胶清漆[一般比例为虫胶:酒精=1:(5～10)]。下面列出常用酒色的参考配方。

棕黄色：用黄纳粉:酸性黑:酒精=5:3:92；

棕红色：用碱性品红:黑纳粉:酒精=3:2:95；

橙黄色：用块子金黄:酒精=3:97；

橙红色：用酸性橙:酒精=5:95；

紫红色：用碱性品红:碱性品绿:酒精=4:2:94。

腻子是用大量填料与胶粘剂等混合而制成的膏状物，也叫填泥。其作用是将物体表面上的洞眼、裂缝、砂眼、木纹鬃眼等各种缺陷填实补平，以得到平整的物面，既节省涂料，又能增加美观。表3.7-2中列出了适于现场配制的木质底材和墙面常用腻子的配方。

| 表3.7-2 各种常用腻子配方(质量比) |
| --- |
| 腻子名称 | 俗称 | 配合比 | 用途及使用方法 |
| 油性石膏 腻子 | 油石膏 | 石膏粉:熟桐油:松香水:水=16:5:1:(4～ 6)，再加熟桐油和松香水总量的1%～2% 的催干剂 | 适用于不露木纹，或补嵌洞 眼、裂缝用，腻子厚度不得超 过0.5mm |
| 石膏清漆 腻子 | 清漆石膏 | 嵌钉眼用:清漆:石膏=4:6 满批木器用:清漆:石膏=5:6调和后加少 量清水和颜色粉 | 适用于露木纹木器家具表 面不平处作填嵌批刮用。此 腻子坚硬难砂磨，因此需要刮 批得薄而净 |
| 聚醋酸乙 烯腻子 | 白胶腻子 | 白乳胶:石膏粉:老粉:4%羧甲基纤维素 胶液:氧化铁颜料:水=1:1:4:3:0.25:2.5 | 用于抹灰面刷乳胶漆打底 和填嵌粗糙不平之处，加入羧 甲基纤维素胶液的目的是可 防龟裂和脱落以及易于批刮 |
| 虫胶腻子 | 洋干漆腻子 | 虫胶漆液:老粉:颜色粉=24.2:75:0.8 | 用于高级木器填孔用 |

4、(1)涂料施工应在抹灰工程、地面工程、木装修工程和水电工程等完工并经验收后进行。施工环境温度一般不宜低于10℃。大雾、大雨等相对湿度大于60%的天气不宜施工。

(2)要满足涂料对基层的基本要求，包括清洁要求，平整要求和干燥要求等。一般对木基层其表面含水率应小于12%，混凝土和抹灰面基层表面含水率应小于8%。

(3)施工前应按设计要求做出样板间，经监理部门会同建设方和设计方鉴定合格后才可大面积施工。样板间应保留至竣工验收为止。

(4)涂料的溶剂，底层涂料及腻子应按规定配套使用，同一墙面应用同品种和同批号的涂料。涂料在整个施工过程中应充分搅拌。

(5)施工涂刷溶剂型涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行；而水性和乳液涂料的后一遍则需在前一遍涂料表层干燥后进行。 　 　 5、(1)一般处理步骤  首先检查基层，检查时应注意以下几点：

1)检查基层的表面有无裂缝、麻面、气孔、脱壳、分离等缺陷。

2)检查基层表面有无粉化、硬化不良、浮浆以及有无隔离剂、油类物质等。

3)检查基层的含水率及碱性状况。

4)金属制品表面的油脂、有机污渍及锈斑。

其次做基层的清理，主要是去除表面附着物和不符合要求的疏松部分、粉化层、旧涂层、油迹、隔离剂、密封材料沾染物、锈迹、霉斑等缺陷。

最后进行缺陷的修补。

(2)各种问题基层的处理

1)混凝土浇筑时漏出的水泥浆和砂浆等的附着物，必须进行剔凿清理，使表面平整。

2)现浇混凝土、混凝土预制板材、加气混凝土板材等的表面，如存在粉化析白(白霜)、浮浆皮、尘埃、油脂以及隔离剂等附着物时，必须先清除掉再进行基层处理。

3)加气混凝土板材、硅酸钙板等的表面，与混凝土及水泥砂浆等相比强度低，因而会导致涂料由于表面的凝聚破坏而剥落。

4)混凝土表面的裂缝、蜂窝以及其他基层缺陷，特别是外墙面，需预先检查并处理。至于干燥收缩引起的龟裂裂缝等，因为是要经过很长时间才能稳定，可根据各种基层的具体情况进行处理。混凝土预制板材及加气混凝土板材等吊装运输时产生的缺损部位及修补部分，应检查有无剥落及开裂情况，亦应先进行基层处理。

5)基层必须尽可能的干燥，可以进行涂料涂装施工的含水率一般应在10%以下。

6)水泥木丝板、水泥刨花板及硅酸钙板等工厂预制的板材类基层表面上安装的五金铁件及安装板材、胶合板所用的木螺钉和钉子等，要进行有效的防锈处理。

7)金属制品基层处理

①表面油污清除法：金属制品表面的油脂及有机污渍通常采用三氯乙烯或四氯乙烯、四氯化碳等溶剂进行清洗，清洗方法有浸洗法，喷射法和超声波法等；碱液清除法是利用碱的水溶液如氢氧化钠水溶液，但它对锡、铅、锌、铝制品有腐蚀作用。或者用碱性盐。

②表面除锈处理：手工除锈主要用砂布、钢丝刷、锉刀、电动除锈工具等。

③金属表面经过除锈后，应在8h内尽快涂刷底漆，等底漆充分干燥后(一般要48h后)再涂刷第二层油漆，且这两层防锈漆间隔不应超过7d。对有些金属在除锈后可采用表面磷化处理来避免重锈。

当金属表面镀锌时，应选用C53—33锌黄醇酸防锈涂料为底漆，面漆宜用C04—45灰醇酸磁漆。金属面涂刷涂料一般宜为4～5遍。 　 　 6、木质底材涂装涂料前木材应干燥(木材含水率达到12%以下)，并除去毛刺(用酒精涂于木材表面，并点燃，其后用砂纸磨去毛刺；或者用温水擦洗木材表面，使毛刺膨胀竖起，待干燥后用砂纸或短刨除去)。

(1)修整树脂囊(又名油眼)  树脂囊是木材年轮中间充满树脂的条状沟槽。树脂能渗入漆膜中溶解漆膜，即所谓咬透漆膜，使漆膜不干，并易使漆膜变色。大的树脂囊用木材镶补，小的用腻子嵌补。为防止脂囊和节疤中渗出树脂，在刮去表面的树脂后，用酒精清洗，并刷漆片酒精液，使其封闭，以防止其后再有树脂渗出。

(2)清洗。有些木材，如松木等含有的松节油是油类的良好溶剂，能溶解腻子中的油分，使底层腻子不牢，影响着色，破坏漆膜等。

对此，在木装饰涂漆前，先用丙酮等溶剂，将木材的松节油溶解，也可用碱水泡洗，使碱水和松节油起皂化作用，然后用清水冲洗。

另外，不能用含水的腻子和用含水的水溶性染料上底色，否则腻子不能牢固地和木装饰结合，并有可能导致其后涂装的涂层开裂脱落，颜色也不均匀。

(3)漂白或着色  木材品种很多，有的木材，颜色纹理优美；有些木材，不但纹理不美，颜色晦暗，而且深浅差别不匀，并有色斑。如果颜色纹理不美的树木，用浅色涂料作装饰，质量很差。因为刮腻子，底色和涂漆，都不能遮掩其“丑”。

木装饰经漂白后，消除了木材的原有颜色，看不到颜色的深浅和色斑，这样，就如同在一张白纸上作画，可以随心所欲地加以染色成瑰丽美观的木装饰。或者把普通外观较差的树种，漆成名贵树种的纹理和颜色，如漆成紫檀、红木、水曲柳等，取得良好的装饰效果。

木材的漂白，一般使用质量分数为15%的双氧水，或质量分数为3%的次氯酸钠水溶液，把木材漂的颜色均匀而白净即可。

着色可用酸性染料水溶液或碱性染料酒精溶液(或虫胶漆酒精溶液)，也可利用化学药品着色。

(4)清除污迹  木件表面上沾染的胶痕等污迹，会影响涂料的干燥及附着力等，必须清理干净。可以用细刨刨，用砂纸打磨等；因榫眼及各种胶合处残留的胶要用刮刀刮净。 　 　 7、(1)常用的几种涂漆方法

1)刷涂：是以人工使用一些特制的漆刷进行涂漆，具有工具简单、操作简易、施工条件要求低而生产效率也低、涂膜质量不易控制等特点。

2)滚涂：工程上常采用手工滚涂的办法，是用羊毛或其他多孔性吸附材料制成的辊子在平盘上滚动蘸漆，再在墙面上轻压滚涂。其漆膜较均匀，无流挂现象，但边角处不易滚到，要用刷子补刷。

3)空气喷涂：利用喷枪将由压缩空气带出的雾状漆液分散喷涂到墙面上。喷枪与墙面的距离与喷涂面有关，一般为200～300mm，喷枪的移动速度应稳定。空气喷涂需耗用大量稀释剂，为节省溶剂，可采用热喷涂，即喷涂前让油漆在预热器里加温到70℃左右。这种方法可节省2/3的稀释剂。

4)高压无空气喷涂：这是一种新工艺，利用压缩空气驱动高压泵，使油漆增压15N/mm2左右，然后通过一个特殊的喷嘴小孔喷出。因其漆料中无压缩空气、水分和杂质，故漆膜质量较好，且生产效率高，每支喷枪可喷3.5～5.5m2/min。

5)美术涂饰：是以油和油料为基料，用美术的手法把图案彩绘在室内墙面上。一般分中级和高级两档，并在涂料工程完成的基础上实施。

①套色漏花(仿壁纸图案)面层：是在刷好色浆的基础上进行的。用设计好的漏板，有规律地将各种色料喷(刷)到墙面上。

②滚花涂刷面层：在橡胶或软塑料辐筒面上按设计的花纹图案刻制成模子，并先在已刷浆的墙面上弹出分格线，然后沿线自上而下地滚涂，滚筒的轴必须垂直于粉线。

③仿木纹、仿石面层：通过专用工具(如排笔、油画笔、丝棉团等)和艺术手法，仿各种木纹、石纹的色彩和纹样，绘涂于底涂料上，最后在其表面再施涂一遍罩面清漆。

④涂饰鸡皮皱面层：在涂刷好底涂料的墙面上拍打鸡皮皱纹的涂料，其配合比一般为：清油15%、大白粉26%、麻斯面(双飞粉)54%、松节油5%。涂刷面层的厚度为1.5～2mm。施涂和拍打应分别由两人操作，同时进行。

(2)冬期施工涂刷要求

1)室内施工要使环境温度保持在15℃以上方可施工。

2)当使用油脂漆类时，可加入不大于厚漆3%的催干剂，但不可随意加入稀释剂和加热油漆的办法。 　 　 8、一般地说，建筑涂料可以通过刷涂、滚涂和刮涂等方法以及这些方法的综合使用进行涂装。除上述方法外，过去还采用弹涂方法，但随着施工技术的进步目前已极少使用。

(1)刷涂法  刷涂法是采用漆刷和排笔将涂料均匀地涂装于基层上，在建筑涂料施工中除了墙面涂料外其他溶剂型涂料广泛采用刷涂法涂装，例如各种乳胶漆、溶剂型涂料和水性涂料等。

(2)滚涂  滚涂施工方法是使用不同类型的辊具将涂料滚涂到基层上，主要用于墙面涂料的施工。根据涂料的不同类型和装饰质感，滚涂分为一般滚涂与艺术滚涂两大类。

艺术滚涂是使用各种不同形式的辊筒在墙面上印上各种图案花纹或形成立体质感强烈的凹凸花纹的一种施工方法。

(3)刮涂  刮涂施工是使用刮板或带弹性的钢质刮刀，将稠厚的涂料均匀地批刮到施工面上，形成厚度达0.5～2mm的厚涂层。这种施工方法常用于地面涂料、防水涂料和仿瓷涂料的涂装。刮板有两类：一类为2mm厚的硬质塑料板(聚氯乙烯板或层压板)，尺寸一般为12cm×20cm；适用于地面涂料的施工；另一类尺寸小些，材质为弹性钢片，用于仿瓷涂料的施工。对于屋面防水涂料，施工时用的刮板其尺寸还要大些。在刮涂地面施工时为了增加涂层的装饰效果，往往用划刀或记号笔刻画有席纹、仿木纹等各种花纹。

(4)喷涂法  喷涂是使用喷枪或喷斗涂装的一种施工方式，大部分建筑涂料都可以采用喷涂法施工。例如，各种类型的水性、溶剂型薄质涂料，可以喷涂成平面状薄质涂层，砂壁状建筑涂料、复层建筑涂料和绝热涂料等，可以喷涂出相应的厚质涂层。

(5)综合法  综合法即是将不同施工方法综合使用。例如，施工内、外墙涂料时，先用辊筒滚涂，接着用长杆羊毛排笔顺一遍的综合施工方式；再例如，施工复层涂料时底涂层采用滚涂，主涂层采用喷涂，面涂层采用或喷或滚的综合施工方法。 　 　 9、多彩花纹内墙涂饰是由封底涂料(可用溶剂型氯乙烯树脂溶液或丙烯酸醋乳液)、中层涂料(可用耐洗刷性好的乳液涂料)和多彩面层涂料组成。

其施工涂刷操作要点如下：

(1)刮腻子  用10:1的水与醋酸乙烯乳胶稀释液将腻子调均。满刮两遍，第一遍横向刮抹平整，线角及边棱要齐直；第二遍竖向刮抹，两遍之间要隔开1～2d，反正要待第一遍完全干燥后。每遍于后均用砂纸打磨平整。

1)对石膏板墙面，需先用腻子批嵌石膏板的对缝处和钉眼处。因石膏墙面吸水快，如不加处理地直接在其上面涂装乳胶漆，则会影响乳胶漆的流平性，造成涂装质量问题，因而应在批嵌腻子以后，刷一道108胶稀释液(108胶:水=1:3)进行封闭处理。

2)对于木夹板表面，尚需进行一些特殊处理。这是因为木夹板随温度的变化出现较大的胀缩，常常造成涂膜表面开裂。因而可先用白平布和聚醋酸乙烯乳液将木夹板接缝的表面粘接1～2层白平布，然后再用腻子批嵌钉眼及对缝处粘接布的周围。第二遍批嵌要注意找平大面，最后用0～2号砂纸打磨处理。

3)对于旧墙面应先清除浮灰，不能铲除的应用洗涤剂彻底清洗干净。墙面清理好以后再用腻子批嵌两遍。最后用砂纸打磨处理。

(2)底层涂料喷(滚)涂  底层涂料的主要作用是封闭基层，提高涂膜的耐久性。一般两遍成活，第一遍喷涂后约4h左右即可做第二遍。

(3)中层涂料施工  采用两遍滚涂成活。第一遍先横向后纵向滚压，一面墙要一气呵成。第一遍干后(约4h左右)，用砂纸打磨。第二遍干后，则可涂刷面层。

(4)多彩面层喷涂  作业的室温要高于5℃，且要把多彩涂料搅拌均匀，搅拌时不可用电动搅拌枪，以免破坏多彩颗粒。喷涂时，要求现场空气畅通，严禁明火，工人应配戴防护用品。

一般喷涂一遍成活，如涂层不均时，应在4h内进行局部补喷。喷涂完成后，应用清水将料罐洗净，并清洗喷枪。 　 　 10、高档乳胶漆的施工操作要点如下：

(1)满刮腻子同“多彩涂料”。

(2)封底漆：也同“多彩涂料”。

(3)第一遍乳胶漆：高档乳胶漆一般是浓缩型，施涂时应按说明加水稀释。完工后应干燥6h以上才可用砂纸打磨。

(4)第二遍乳胶漆应比第一遍稠，施工方法不变。施涂可滚可喷。 　 　 11、(1)批刮腻子前，基层应彻底清理干净。

(2)批刮腻子层不能太厚，因为腻子膜的强度比涂膜的强度低，太厚易发生龟裂、剥落和削弱涂膜系统的强度，降低涂膜的质量。

(3)批刮第二遍腻子时，要待前一遍腻子膜彻底干燥并修整后。若基层潮湿，特别是水泥砂浆抹灰的墙面，湿度和碱性都比较高，腻子批刮成膜后，基层中的水分蒸发和返碱对腻子膜中的成膜材料产生破坏作用而使腻子膜起泡、随着时间的延长，出现裂缝和脱皮等。

(4)目前墙面腻子有膏状的、粉状的和现场配制的几种。不管哪种腻子，其中应当含有足够的粘接剂，使腻子与基层能够产生足够的粘接以及将腻子中的各种填料粘接成坚固的涂膜。

粉状腻子的成分比较复杂，一般以硅酸盐水泥为主要粘接剂，以各种常温下易溶于水的纤维素作为提高批刮性能的组分。符合质量的腻子粉应当是以羧乙基纤维素或甲基纤维素等速溶型纤维素类材料或者以速溶型的1788型号的聚乙烯醇为胶质料，以42.5级的白水泥为粘接料，并加入可再分散的聚合物粉末。总之，批刮腻子之前必须选用好的腻子。

如果是现场配制腻子，则选用的胶水应有足够的粘接强度，特别是涂装高级涂料时更应注意，必要时可加入适量的聚醋酸乙烯乳液。配制时羧甲基纤维素的量不宜太多，因其对腻子膜的耐水性会产生不良影响。 　 　 12、下面介绍一些乳胶漆以及其他水性薄质涂料施工的质量通病及防治措施。

(1)流挂(流坠、流淌等)

1)出现问题的原因  ①涂料粘度低；②涂层过厚；③涂料中颜、填料量不足；④施工时气温太低、湿度大；⑤喷枪与墙面距离太近，或涂料未搅匀，上层涂料过稀。

2)防治措施  ①要求涂料的粘度合格，颜、填料的配比适当，并在施涂前一定要搅拌均匀；②施工温度10℃以上，相对湿度小于85%；③涂料每道不可涂装太厚，施工工具(刷子或辊筒)每次蘸涂料量不可太多。

(2)涂膜遮盖力不良

1)出现问题的原因  ①涂料本身的遮盖力不良；②涂料粘度低；③对于有沉淀分层的涂料涂装前没有充分搅拌均匀；④底漆或腻子层与面涂料的颜色差别较大。

2)防治措施  ①选用遮盖力符合质量要求的涂料；②对于有沉淀或分层的涂料在涂装前要充分搅拌均匀；③调整底涂料或腻子的颜色尽量一致；或者多涂装一道面涂料。

(3)涂膜涂装后短期内即有变色或褪色现象

1)出现问题的原因  ①涂料中所用颜料耐光性、耐碱性差，或者不抗粉化；②基料耐候性差；③涂料耐老化不合格。

2)防治措施  ①要选用耐候性好的基料和颜料；②选用耐老化试验合格的涂料。

(4)涂膜发花

1)出现问题的原因  ①涂料本身有浮色；②涂料中颜料分散不好；③涂膜厚薄不均；④基层表面粗糙程度不同，或基层碱性过大；⑤涂装彩色涂料时基层潮湿，涂膜干燥时基层中的碱随水分透过涂膜而留在涂膜表面。

2)防止措施  ①要选用质量好的合适的颜料，并使其在涂料中分散好，提高涂料的粘度；②处理好基层，可进行底涂封闭，要求基层含水率不大于10%，pH值不大于10。施涂时应涂刷均匀，厚薄一致；③在涂料中适当地加入防浮色、防发花助剂，并充分搅拌均匀。

(5)外墙涂膜开裂

1)出现问题的原因  ①施工时气温低于涂料的成膜温度；②基层处理不当，如墙面的开裂等；③第一道涂膜未干，急于进行第二道施涂。

2)防治措施  ①不能在5℃以下的气温中施工；②处理好基层，最好不使用水泥腻子；③第二道涂层，必须在第一道干燥后进行涂装。

(6)涂膜起皮、脱落等

1)出现问题的原因  ①涂料本身成膜不好；②涂料中颜、填料含量过高、基料用量低；③基层疏松，或不干净；④进行基层找平时用腻子粘接强度低，并在腻子未干就施涂料；⑤基材过干平滑，附着力不好。

2)防治措施  ①施工湿度应在5℃以上；②生产涂料时选用合适的颜料一基料比；③处理好基层，使其符合涂刷要求。④找平层时选用质量符合要求的腻子。

(7)厨房、卫生间墙面、顶棚涂层开裂、卷皮、脱落

1)出现问题的原因  ①涂料本身耐水性差、耐热性差；②腻子耐水性差。

2)防治措施  ①选用耐水性好的涂料作为厨房、卫生间用涂料；②选用耐水性好的腻子，如108胶水泥腻子、聚合物乳液水泥腻子等。 　 　 13、仿瓷涂料是一种比较特殊的装饰涂料，其外观很稠厚，呈膏状，只能采用刮涂(或称抹涂)涂装。正确施工的涂层，应该稍有光泽，手感平滑，与瓷砖的表面类似。

(1)仿瓷涂料施工前，也要将墙面基础清理干净，并修补至基本平整。

(2)仿瓷涂料的刮涂一般采用往返刮涂法刮涂。即用弹簧刮刀挑起一团涂料，重复地往返施行，即可将涂料大面积地刮涂到墙面上。

(3)第一道涂料完全干燥后再刮第二道。待第二道刮抹的涂料干至不粘手，但还没有完全干透时，再用抹子压光。如果要使涂装的涂膜有非常高的光泽或者涂膜在使用过程中能够很容易地清洗掉沾染的污迹，则在压光时可用抹子蘸仿瓷涂料的基料(与仿瓷涂料配套)多次使劲压光。施工的涂料完全干透后，把边角不整齐处用砂纸打光。

仿瓷涂料的特点之一就是表面滑爽的触感和涂层光泽，全靠压光产生，要得到优质涂层，压光作业是施工的关键工序。此外，基层平整也很重要。

应指出的是，采用涂层罩光以增加其光泽和耐沾污性的作法是不可取的。这是因为仿瓷涂料一般以聚乙烯醇类材料为粘接材料，其粘接强度并不好，而且这类涂料的颜料体积浓度很高，往往在80%以上。这样，罩光层在短时间内即可能与原涂层脱开，导致涂层破坏(起皮)。 　 　 14、砂壁状建筑涂料的涂装以喷涂为主，有时受到条件的限制，也有采用抹涂涂装方法。抹涂涂装即直接用钢制刮刀将涂料抹涂于经处理的坚固基层上(基层处理方法与下面的喷涂涂装方法相同)，一般一道成活。待24h干燥后按产品说明书刷涂配套罩光剂即可。下面介绍喷涂涂装方法。

(1)涂封闭剂  基层涂两道封闭剂，第一道涂完后，稍干燥后再涂二道。

(2)喷涂涂料  封闭剂干燥后即可喷涂砂壁状建筑涂料。喷涂时，喷斗一般垂直墙面40cm左右，不得斜喷，喷斗出气量要均匀，呈面状地粘在涂料上。喷涂的方法以鱼鳞划弧或横线直喷为宜，以免造成竖向印痕。

水平缝内镶嵌的分割条，在喷罩光剂前要起出，并把缝内的涂料清理刮净。

(3)喷罩光剂砂壁状涂料干燥后，即可喷罩光剂，喷涂时使用2cm的喷嘴。罩光剂喷出后应呈雾状，喷涂要均匀，不要漏喷，一般罩光剂应喷涂两道成活。这样能够形成一定厚度的薄膜，把彩砂覆盖住，可以增强这类涂膜对彩砂颗粒的黏结能力和耐污染能力。 　 　 15、(1)基层处理  对砂浆、混凝土及砖砌体基层表面的要求基本与前述相关题相同，另外，对穿过基层的管道、铁件、电器插座四周、应剔成环形槽，再用乳液改性砂浆嵌填压实抹平；干燥的基层，特别是砖砌体，表面要喷水湿润处理，并注意用干布擦去游离水分，以提高与基层的粘接力。

(2)防水层施工  将水性丙烯酸酯防水涂料加质量分数为40%～50%的水稀释搅匀，在已处理好的基层上涂刷一至二道，这样可以提高涂料向基层中的渗透性，增加其对基层的粘附强度。

根据设计要求的厚度涂施涂料，一般为三道，若涂膜设计得厚，也可增加涂施道数。涂施时，要注意涂层厚薄均匀，严禁漏涂。两道之间的间隔时间以前道涂料干燥再涂为准，建议即使在夏季快于的季节，间隔时间也不要少于1.5h。

(3)注意事项

1)产品应在0～50℃的温度范围内储存。产品的储存，运输均可按非燃烧品处理。

2)雨、雾天或天气预报有这些气象情况时，在涂层未干之前遇到雨水情况，应及时用防水塑料布妥善遮盖。

3)零摄氏度或以下温度时不要施工，因为如果气温低于这类涂料的成膜温度，涂层会因不能成膜而受到永久性破坏。

4)对于结构的特殊部位，例如转角处、女儿墙、穿层管、排气孔等，可作局部增强处理，多增加涂层厚度，或者加无纺布增强抗裂纹能力等。 　 　 16、(1)接着的工序按普通级、中级和高级三种进行。普通级的一遍满刮腻子、磨光、二道涂料；中级的二遍满刮腻子、磨光、三道涂料；高级的一般三遍满刮腻子、磨光、三道涂料。

(2)高级涂料做磨光时，宜用醇酸树脂涂料刷涂，并根据涂膜厚度增加1～2道涂料和磨光、打砂蜡、打油蜡、擦亮的工序。 　 　 17、(1)基层要求与准备  由于溶剂型涂料的涂膜透气性低，不透水且具有疏水性，因此要求基层干燥，其含水率低于8%。先全面检查清理平整墙面。对于外墙面，刷一至二道耐碱封闭底漆。

(2)满刮腻子  采用聚合物水泥腻子或者苯丙乳胶腻子满刮一至两道。腻子层不宜刮得太厚，能保证基层平整即可。

(3)涂料涂装及施工注意事项  采用羊毛辊筒或漆刷施工。通常涂装两遍，两道之间的间隔时间在2h左右。溶剂型涂料与水性涂料不同，可在较低温度下施工。另外应尽可能地避开高温施工。外墙面施工时，在雨天可能会淋湿墙面，不宜施工。

涂料在施工时，溶剂挥发得较快，因而施工操作时不宜往复多次涂刷。否则，由于溶剂挥发，涂料粘度升高，涂层表面可能留有刷痕，也有可能将第一道涂装的涂膜溶解而造成涂膜弊病。 　 　 18、(1)基层处理  涂料施工前，基层应处于干燥、平整和清洁状态。新水泥地面必须充分干燥后，pH值小于9才能施工。经过清洗后的地面也要待其干燥，应在含水率不大于8%后进行施工。地面浮灰可以采用拖把、扫帚清理。表面沾染的油迹或油漆可用钢丝刷或溶剂清理。

(2)施工步骤  在清理干净和干燥的水泥地面E涂刷一遍底涂料。隔24h后，将基层上的裂缝、孔洞等处填平。然后根据基层的平整情况，刮涂一至两道腻子。

待腻子层干透后，进行适当打磨、清扫，即可涂刷涂料。涂料的涂刷方法与一般溶剂型涂料相同。涂料一般涂刷二至三遍。应待前一道涂料干燥，经砂纸打磨、清扫干净，再涂刷后一道涂料。

涂料施工完毕应在空气流通的情况下干燥7d，经打蜡后再使用。 　 　 19、这类涂料涂装前对基层的要求及处理和前面一般溶剂型涂料都是一样的。这类涂料的涂装特点是涂层要求较厚。两类涂料的涂装方法类似，因而放在一起介绍。其施工步骤如下。

(1)在经过清理、风干的清洁、干燥的基层上，先涂装一道加有固化剂的清漆。隔日后，用涂料配制腻子将基层上的孔洞、裂缝等缺陷填平，等干燥后打磨平整。

(2)基层修补完后，按照比例将双组分涂料混合均匀，然后倒在待施工的地面上，用刮板一下一下平稳地摊开刮平，不要往返来回次数太多，以免产生气泡。一次施工的涂层厚度应控制在1mm以下。若一次刮涂得太厚容易产生气泡或太大的收缩。对于聚氨酯弹性地面涂料，应待前道涂料干燥两天后再涂刷后一道。

涂料施工完成以后，为了提高涂层的表面光泽，可以再涂刷罩面清漆，例如双组分的聚氨酯清漆。在涂刷清漆过程中要注意保持环境清洁，防止涂层在未固化前受到沾染。

涂层施工完以后，一般应静置固化一周以上，通常在两至三周后可以正常使用。 　 　 20、用色漆涂装木地板常用的地板色漆有过氯乙烯地板漆、酯胶磁漆、酯胶紫红地板漆等。下面简述其涂装工艺。

(1)彻底清理木地板、踢脚板上的灰浆、油迹等污物，用剔刀将板缝灰尘剔除。用砂纸顺着木纹将地板打磨光滑，并清除浮灰。在木材疤节上点上洋干漆1～2遍。

(2)将清漆用松香水调至施工粘度，从房间内角踢脚板开始向门口退刷，将地板满涂一道。清漆干后用石膏腻子将木板拼缝、疤节、裂缝、凹陷处刮抹严实，干燥后打磨并擦净浮灰。

(3)用硬鬃刷涂装地板色漆两道。涂装前用200号溶剂油将色漆调至合适粘度，由内向外涂刷，要使整个涂层厚度保持均匀一致。第一道漆干燥后再涂第二道。 　 　 21、用于涂装本色木地板的清漆有双组分聚氨酯地板清漆、丙烯酸木器清漆、醇酸清漆和酚醛清漆等。其涂装方法如下。

(1)先将木地板磨光，并清除浮灰，然后用水老粉腻子满涂一遍。所用的腻子要与木地板的颜色相近。用砂纸磨光并清除浮灰。

(2)若木地板颜色不一致时，也可用虫胶清漆调色涂刷。

(3)刷涂清漆时，先用酚醛清漆打底，可用醇酸清漆或丙烯酸清漆罩而。

(4)若木地板采用聚氨酯清漆涂装，则在虫胶调节漆于后，用酒精与该色染料调色，连续刷2～3道，用软布抹净后刷涂二道聚氨酯清漆。聚氨酯清漆在刷涂前应充分搅拌均匀，随配随用。若刷涂间隔时间较长，可将漆刷放在待配用的漆基组分中浸泡。 　 　 22、聚酯漆分蜡型聚酯漆和非蜡型聚酯漆两种，其涂装方法有所不同，需分开说明。

(1)蜡型聚酯漆

1)打腻子用配套的聚酯腻子批刮表面，待腻子干燥后用砂纸磨平并清理浮灰。

2)染色用排笔将水色刷一道，用干排笔或软布打刷(擦)一遍，使之均匀。放置24h，使其充分干燥。

3)配制聚乙烯醇缩丁醛溶液按聚乙烯醇缩丁醛:乙醇=5:95的比例称量，置于适当容器中在搅拌的情况下混合加热至约80℃，恒温2h，使聚乙烯醇缩丁醛充分溶解，冷却至室温。用排笔将该溶液在刷过水色的面层上刷一道，干燥4h后用细水砂纸轻轻打磨一遍。

4)刷涂不饱和聚酯漆一遍时不加蜡液。

5)刷第一道涂层的干燥时间约2h，干后再刷第二遍。在上述配好的漆中加0.5～1g蜡液搅匀，然后刷第二遍。经24h干后打磨，打磨时，先用320号或400号水砂纸湿磨，然后用抛光膏抛光。

(2)非蜡型聚酯漆  非蜡型聚酯漆的涂装，其打腻子、染色和刷涂聚乙烯醇缩丁醛溶液等工序和上述蜡型聚酯漆的操作相同，下面介绍其后不同的工序。

①制作涤纶薄膜框架钉制一个大小适宜的木框(每边比涂装面大5cm)，用聚酯酸乙烯乳液将涤纶薄膜粘于木框上，要粘得平直，待聚酯酸乙烯乳液干燥后，即可使用。

将配好的不饱和聚酯树脂漆搅拌均匀，静置2～3min后，倒在刷过聚乙烯醇缩丁醛液的木面中央，把粘有涤纶薄膜的框架盖在树脂漆上，在薄膜的外表面用橡皮刮板或滚筒将树脂漆推平或辊平。刮时要注意将空气赶尽，不得留有气泡，应使薄膜平齐服帖地帖在漆膜上。薄膜贴上后，放置20～40min，即可将涤纶薄膜绷架取下。揭膜时，先轻敲涤纶薄膜四角，使其逐渐脱离；如果遇到边端有粘接现象，可用二甲苯和醋酸丁酯配制的溶液涂擦，勿用硬物剥离。

②整理为不使聚酯漆向四周溢出，在刷漆前应将板件四周侧面先漆好，然后涂刷一道聚氨酯漆，或用糯糊(或牛油)贴上纸条，防止溢出的树脂漆弄坏边端。在漆膜干结后，应将板件四周的树脂漆，同纸条一起揭掉。不用纸条的，可以用角刀轻轻揭掉附着在边端的树脂漆。干后，漆膜如有缺陷(缺角、砂眼等)，可用聚酯漆滴入，用零星小块涤纶膜覆盖，干燥后用水砂纸磨平抛光。 　 　 23、聚氨酯漆一般也是双组分漆，分两罐装，涂装前应按产品说明书规定的比例配料并充分搅拌，使之均匀。其涂装也分底层处理、刷涂水色、用腻子填孔以及涂装面漆等工序。

底层处理是将底层用砂纸打磨平滑，并使木纹显露。刷涂水色是按需要调配颜料浆刷涂一遍，并待其充分干燥后擦涂油性色浆填孔。接着，用稀聚氨酯底漆调配着色颜料并刷涂，干燥后用木砂纸轻砂。最后涂装面漆，刷涂聚氨酯漆4～6遍。一般都在前道漆表面干(约40min)后即涂后道，这种工艺叫做“湿碰湿”工艺。对固化已久的涂层，需用砂纸打毛后，才能再次涂刷聚氨酯漆。等漆膜干透，经水磨、抛光、上光蜡后，即成光亮的漆面。

涂刷聚氨酯清漆宜用干净、不脱毛的排笔，并将排笔修剪平整，以保证涂刷均匀和避免饰面粘附脱毛。如在组装后涂装，应顺木纹自上而下地刷匀，以漆液不流挂为准。 　 　 24、彩色家具的涂装，实质上就是不透明色漆的涂装工艺。下面以白色涂料为例介绍其操作步骤。

(1)干砂磨  用1号木砂纸磨光滑并刷净砂灰。

(2)涂刮腻子  用钢皮刮刀或牛角刮子，对涂装部位进行满刮、刮平，腻子可采用油性腻子或水性填孔腻子，再用1号木砂纸磨光滑。嵌补处须磨平，并将砂灰清理干净。

(3)用羊毛排笔涂刷虫胶漆  虫胶漆的配制方法为：将20份虫胶溶解于80份酒精中，再加入40份立德粉，调和均匀即可。刷涂必须均匀，待干燥后再用。号或1号木砂纸轻轻砂磨光滑。再刷一道虫胶漆，并砂磨光滑。

(4)用羊毛排笔刷涂白色硝基漆  白色硝基漆的配比为：白色硝基漆2份，香蕉水1份，搅拌均匀。刷涂要均匀，待干燥后再用0号旧木砂纸砂磨光滑，并清理干净灰尘，再次刷涂白色硝基漆。

(5)揩涂白色硝基漆  经砂磨后，采用纱布团蘸白色硝基漆揩涂。待干后，用细砂纸干磨，再一次揩涂白色硝基漆。

(6)湿砂磨  采用400号水砂纸，以肥皂水湿磨。水砂磨要求磨成无光，但要防止磨穿漆膜。

(7)揩涂白色硝基漆  用稀薄的白硝基漆揩涂，方法同上。

(8)湿砂磨  采用800号细水砂纸或400号旧水砂纸，蘸水湿磨。

(9)擦蜡  先用砂蜡蘸煤油湿擦，最后用光蜡擦涂、抛光。 　 　 25、在同一件家具的饰面上，涂装两种或两种以上颜色的家具称为镶色家具，镶色家具的涂装主要是根据家具外形及样板色调的要求配色。例如：①家具的门和抽屉用不透明色漆全部涂以白色，线条和雕花部位涂金的镶色；②家具的侧面部位涂成显现木材纹理的柚木色，门板中间部位涂水曲柳木材本色；③门板四周边部涂成樟木本色，线条为金色的镶色；④家具的门连接旁板边沿的侧面部位涂成黄纳色，门面其余部位为浅色，线条部位涂成象牙色的镶色；⑤也有的用不同的木材或镶切片进行镶色等。

一般地说，涂装深浅两色的镶色家具时，应从浅色的部位做起，然后再做深色部位，这样可防止涂装深色时漆液越过楞面沾染浅色面，而且也使沾染上的深色易于擦去。

现以用水曲柳木材制成的床头柜做镶色为例说明镶色家具涂装的操作过程。该柜的外壳和门的中间主体色调要求着染柚木色，门边的四周边线部位则要求着染水曲柳本色。其涂装程序如下所述。

(1)将家具表面用1号砂纸全部砂平滑并除净尘灰。将门板的四周边线涂饰成水曲柳本色．用硝基清漆或聚氨酯清漆刷涂一道作封闭层，待封闭漆干后涂饰门板中间部位的柚木色和框外壳的深色。

(2)先将上道工序中过楞的深色，用清洁布蘸少许酒精揩掉，再用1号木砂纸将白坯表面全部砂磨一次并除净灰尘，然后进行柚木色的涂装。

(3)涂装柚木色后，用清洁纱布或丝头蘸些酒精将过楞的浅色部位的颜色揩擦干净。如擦不干尽，可用0号木砂纸轻轻砂磨，以擦清为准，全部着色工序结束。

(4)根据家具的涂装要求，将整个物面涂刷2～3遍选定的清漆。